铸石耐磨排渣闸阀技术规范

- 规格型号：NPZ941H-25 排渣阀

- 公称通径：250mm

- 公称压力：2.5MP

- 结构长度：L=450

- 材质：⑴阀体采用组合件，由入口端接和阀体组成的，阀体和阀盖为耐磨铸钢，⑵阀座和闸板面堆焊516锰耐磨材料，阀杆为2Cr13，⑶在阀体底部及磨损部位衬玄武岩铸石耐磨材料，达到耐磨防腐作用和提高阀门使用寿命。

- 阀体阀盖壁厚20mm，闸板壁厚29mm，和法兰连接尺寸需现场测绘。

- 操作方式：电动，推荐品牌：瑞基，施耐德、西门子。

- 适用温度0～120℃

- 适用介质：灰浆、渣水混合物

- 保质期3年。厂家提供技术服务，如需要，24小时内到达现场。

- 供货周期：2023年3月10日前供货到现场。